| 数控加工工序卡片 |  |  |  |  | 产品型号 |  |  |  |  | 零件图号 |  |  |  | 002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产品名称 |  | 模具组件 |  |  | 零件名称 |  |  |  | 凹模 |  |  |  |  |  |  |  | 共 页 |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 车间 |  |  |  | 工序号 |  |  | 工序名称 |  |  | 材料牌号 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机加工车间 |  |  |  | 30 |  |  | 粗铣顶面及外轮廓 |  |  | 45钢 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 毛坯种类 |  |  |  | 毛坯外形尺寸 |  |  | 每毛坯可制件数 |  |  | 每台件数 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 热轧方料 |  |  |  | 165×165×28mm |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备名称 |  |  |  | 设备型号 |  |  | 设备编号 |  |  | 同时加工件数 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 立式铣床 |  |  |  | X5032 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夹具编号 |  |  |  |  |  |  | 夹具名称 |  |  | 切削液 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专用夹具 |  |  | 乳化液 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工位夹具编号 |  |  |  |  |  |  | 工位器具名称 |  |  | 工序工时 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平口钳、等高垫块、百分表、游标卡尺、R规 |  |  | 准终 |  |  |  | 单件 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 8 |  |
| 工 步 号 | 工 步 内 容 |  |  |  |  | 工 艺 装 备 |  |  |  |  | 主轴 转速 r／min | 切削 速度 m／min |  |  | 进给 量 mm／r |  | 切削 深度 (mm) |  | 进给 次数 | 工 时 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机动 |  |  | 单件 |  |  |
| 10 | 工件翻面，以底面A定位装夹，等高块支撑，平口钳夹紧，百分表找正 |  |  |  |  | 平口钳、等高垫块、百分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 20 | 粗铣顶面，铣至24.2mm，为后续精铣留0.2mm余量 |  |  |  |  | Φ80涂层硬质合金面铣刀 |  |  |  |  | 600 | 150.7 |  |  | 0.667 |  | 0.3 |  | 1 | 7 |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计 日期 | 审核 日期 |  | 标准化 日期 |  |  |  | 会签 日期 |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签 字 | 日期 |  | 标记 |  | 处数 | 更改文件号 |  |  |  | 签字 |  |  | 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |