|  | （厂名） |  | 数控加工工艺过程卡片 |  |  |  |  |  |  |  | 产品型号 |  |  |  |  | 零件图号 |  | 题目二 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品名称 |  |  |  |  | 零件名称 |  | 凸模 |  | 共 页 |  |  |  | 第 页 |  |  |
|  | 材料牌号 |  | 45钢 | 毛坯 种类 |  |  | 铸件 |  | 毛坯外 形尺寸 |  | 165mm*165mm*28mm |  |  | 每 毛 坯 可制件数 |  | 1 |  | 每台 件数 |  | 1 |  | 备注 |  |  |  |  |
|  | 工序 号 | 工序名称 | 工 序 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 车间 |  | 工段 |  | 设备 |  | 工 艺 装 备 |  |  |  |  | 工 时 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 准终 |  | 单件 |
|  | 10 | 下料 | 采用带锯床切割毛坯，尺寸 165mm*165mm*28mm，长宽厚各预留加工余量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机加车间 |  | 下料工段 |  | 金属带锯床 |  | 夹具：锯床专用夹具 刀具：双金属带锯条 量具：钢直尺、游标卡尺 |  |  |  |  | 10 |  | 2 |
|  | 20 | 铣上下两大平面 | 平口钳装夹毛坯，依次粗、精铣上下平面，Ra1.6μm，保证成品总厚度 24mm，两平面平行度≤0.03mm，建立 Z 向加工基准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机加车间 |  | 铣工工段 |  | 三轴数控铣床 |  | 夹具：机用平口钳、等高垫块 刀具：Φ100 涂层硬质合金面铣刀 量具：游标卡尺、百分表、平晶 |  |  |  |  | 15 |  | 6 |
|  | 30 | 铣四周侧面 | 以加工完成的底面为基准，铣削四周四个侧面，保证外形尺寸 160mm*160mm，基准面垂直度≤0.02mm，作为数控对刀基准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机加车间 |  | 铣工工段 |  | 三轴数控铣床 |  | 夹具：机用平口钳、90° 直角靠铁 刀具：Φ100 硬质合金面铣刀 量具：直角尺、游标卡尺 |  |  |  |  | 15 |  | 7 |
|  | 40 | 调质热处理 | 45 钢整体调质处理：840℃水冷淬火 + 580℃高温回火，硬度控制 220~255HBW，消除加工内应力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 热处理车间 |  | 热处理工段 |  | 箱式热处理炉 |  | 工装：热处理专用料框 量具：布氏硬度计 |  |  |  |  | 30 |  | 8 |
|  | 50 | 数控粗铣正面轮廓 | 以基准侧面寻边对刀建立工件坐标系；粗铣异形外轮廓，轮廓单边留 0.2mm 精铣余量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机加车间 |  | 数控工段 |  | 三轴数控铣床 |  | 夹具：精密平口钳、等高块 刀具：Φ16 涂层粗铣立铣刀 量具：寻边器、游标卡尺 |  |  |  |  | 15 |  | 8 |
|  | 55 | 数控粗铣凹槽 | 以基准侧面寻边对刀建立工件坐标系；粗铣中间下沉凹槽，槽底留 0.15mm 精铣余量，Ra3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机加车间 |  | 数控工段 |  | 三轴数控铣床 |  | 夹具：精密平口钳、等高块 刀具：Φ16 涂层粗铣立铣刀 量具：寻边器、游标卡尺 |  |  |  |  | 20 |  | 12 |
|  | 60 | 数控精铣正面：轮廓 + 凹槽 + 圆角 | 同一装夹状态下换刀精加工；精铣外轮廓至图纸尺寸，精铣凹槽底面保证槽底厚度 15mm，Ra3.2μm，R8 球头刀清根所有过渡圆角，保证尺寸与表面粗糙度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机加车间 |  | 数控工段 |  | 三轴数控铣床 |  | 夹具：精密平口钳、等高块 刀具：Φ16 精铣立铣刀、R8 球头清角刀 量具：游标卡尺、R 规、深度尺 |  |  |  |  | 20 |  | 15 |
|  | 70 | 数控铣反面：中心凸台 | 零件翻面装夹，打表校正平行度；铣削反面中心凸台，保证凸台高度 16mm，Ra1.6μm(关键配合面)，端面平整、与中心孔同轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机加车间 |  | 数控工段 |  | 三轴数控铣床 |  | 夹具：平口钳、支撑垫刀具：Φ16 立铣刀、R8 清角刀 量具：百分表、深度尺 |  |  |  |  | 18 |  | 10 |
|  | 80 | 钻、镗全部孔系 | 钻 8 处 Φ12 安装通孔；中心孔预钻 Φ38，双刃镗刀精镗至 Φ40，保证孔径精度、圆度及同轴度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机加车间 |  | 数控工段 |  | 三轴数控铣床 |  | 夹具：平口钳 刀具：Φ12 麻花钻、Φ38 麻花钻、Φ40 可调双刃镗刀 量具：内径千分尺、卡尺 |  |  |  |  | 18 |  | 11 |
|  | 90 | 锪四角沉头台 | 对四角 4 处安装孔锪沉台，沉台直径 Φ20、深度 5mm，满足螺栓埋入装配要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机加车间 |  | 数控工段 |  | 三轴数控铣床 |  | 夹具：平口钳 刀具：Φ20 平底锪钻 量具：深度尺、卡尺 |  |  |  |  | 12 |  | 5 |
|  | 100 | 钳工去毛刺、倒锐边 | 去除零件轮廓、孔口、沉台处所有飞边毛刺；所有外露锐边统一倒 C0.5 小倒角，防止装配划伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机加车间 |  | 钳工工段 |  | 钳工台 |  | 夹具：台虎钳 工具：什锦锉、气动毛刷 量具：目测、样板 |  |  |  |  | 8 |  | 4 |
|  | 110 | 平面精磨 | 精磨上下两大平面，修正热处理变形，提升平面精度与表面质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机加车间 |  | 磨工工段 |  | 平面磨床 |  | 夹具：电磁吸盘刀具：氧化铝砂轮 量具：平晶、千分尺 |  |  |  |  | 15 |  | 6 |
|  | 120 | 终检、防锈入库 | 全面检测外形尺寸、厚度、凸台高度、孔径、圆弧、形位公差、表面粗糙度；合格后涂抹防锈油入库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验车间 |  | 检验工段 |  | 检验台 |  | 量具：全套卡尺、千分尺、高度规、R 规、粗糙度样板 |  |  |  |  | 10 |  | 3 |
| 描 图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 描 校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 底图号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装订号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计 （日期） |  |  | 审核 （日期） |  | 标准化 （日期） |  | 会签 （日期） |  |
|  | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签字 | 日期 |  | 标记 |  | 处数 |  | 更改文件号 |  |  | 签字 |  | 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |