|  | （厂名） |  | 数控加工工艺过程卡片 |  |  |  |  |  |  |  | 产品型号 |  |  |  | 零件图号 |  | 002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品名称 |  | 模具组件 |  | 零件名称 |  | 凹模 |  | 共 页 |  |  |  | 第 页 |  |  |
|  | 材料牌号 |  | 45钢 | 毛坯 种类 |  |  | 热轧方料 |  | 毛坯外 形尺寸 |  | 165×165×28mm |  | 每 毛 坯 可制件数 |  |  |  | 每台 件数 |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
|  | 工序 号 | 工序名称 | 工 序 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 车间 | 工段 |  | 设备 |  | 工 艺 装 备 |  |  |  |  | 工 时 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 准终 |  | 单件 |
|  | 10 | 备料 | 锯切165×165×28mm方料，去毛刺，检查尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机加工 | 下料区 |  | 带锯床 |  | 钢直尺、游标卡尺 |  |  |  |  | 10 |  | 5 |
|  | 20 | 粗铣底面 | 以毛坯顶面为粗基准，铣底面至24.5mm，平面度≤0.1mm，Ra≤6.3μm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机加工 | 数控铣区 |  | 三轴数控铣床 |  | 平口钳、φ80mm面铣刀、百分表 |  |  |  |  | 15 |  | 8 |
|  | 30 | 粗铣顶面及外轮廓 | 以底面A定位，铣顶面至24.2mm； |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机加工 | 数控铣区 |  | 三轴数控铣床 |  | 平口钳、φ16mm立铣刀、百分表 |  |  |  |  | 15 |  | 10 |
|  | 35 | 粗铣顶面及外轮廓 | 粗铣外轮廓至161×161mm，铣R10/R15.96/R60圆弧，各面留余量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机加工 | 数控铣区 |  | 三轴数控铣床 |  | 平口钳、φ16mm立铣刀、百分表 |  |  |  |  | 15 |  | 10 |
|  | 40 | 粗铣中心八角与内孔 | 粗铣中心八角轮廓与内孔，单边留0.25mm精加工余量，去除型腔大部分余量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机加工 | 数控铣区 |  | 三轴数控铣床 |  | φ10mm立铣刀、百分表 |  |  |  |  | 15 |  | 9 |
|  | 45 | 热处理 | 840℃淬火水冷+560℃高温回火，硬度220~250HBW；消除粗加工切削内应力，校平工件变形，去除表面氧化皮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 热处理车间 | 调质工段 |  | 热处理炉、校平平台 |  | 布氏硬度计、校平垫块、砂纸 |  |  |  |  | 30 |  | 40 |
|  | 50 | 精铣顶面 | 以底面A定位，精铣顶面至24mm，Ra1.6μm，平面度≤0.02mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机加工 | 数控铣区 |  | 三轴数控铣床 |  | 平口钳、φ80mm精面铣刀、粗糙度样板 |  |  |  |  | 20 |  | 12 |
|  | 60 | 精铣外轮廓及圆弧 | 精铣外轮廓至160×160mm，铣R10/R15.96/R60圆弧，Ra≤3.2μm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机加工 | 数控铣区 |  | 三轴数控铣床 |  | 平口钳、φ10mm立铣刀、百分表 |  |  |  |  | 20 |  | 12 |
|  | 70 | 孔位预定位 | 打10个φ12孔中心孔，核对孔位120/72.43mm，偏差≤0.05mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机加工 | 数控铣区 |  | 三轴数控铣床 |  | 中心钻、高度尺、百分表 |  |  |  |  | 10 |  | 5 |
|  | 80 | 钻-扩-铰10-φ12H7孔 | 钻φ11.8底孔→扩φ11.95→铰φ12H7，孔深24mm，Ra≤3.2μm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机加工 | 数控铣区 |  | 三轴数控铣床 |  | φ11.8麻花钻、φ11.95扩孔钻、φ12H7铰刀、钻套 |  |  |  |  | 25 |  | 15 |
|  | 90 | 铣削中心八角+内孔 | 精铣中心八角轮廓及内孔，同轴度≤0.03mm，Ra1.6μm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机加工 | 数控铣区 |  | 三轴数控铣床 |  | φ10mm立铣刀/镗刀、百分表 |  |  |  |  | 20 |  | 12 |
|  | 100 | 铣削16mm台阶面 | 铣削台阶面至深度16mm，Ra≤3.2μm，与A-A剖面一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机加工 | 数控铣区 |  | 三轴数控铣床 |  | φ10mm立铣刀 |  |  |  |  | 15 |  | 8 |
|  | 110 | 去毛刺/倒角 | 除所有毛刺，锐边倒C0.5角，关键面轻打磨保护粗糙度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机加工 | 钳工区 |  | 钳工台 |  | 锉刀、砂纸、倒角刀 |  |  |  |  | 10 |  | 5 |
|  | 120 | 终检 | 按图纸全尺寸检验，重点检查关键尺寸、粗糙度和形位公差，合格入库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质检 | 检验区 |  | 卡尺、塞规、粗糙度仪 |  | 卡尺、百分表、塞规、粗糙度仪 检验台 |  |  |  |  | 10 |  | 5 |
| 描 图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 描 校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 底图号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装订号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计 （日期） |  |  | 审核 （日期） |  | 标准化 （日期） |  | 会签 （日期） |  |
|  | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签字 | 日期 |  | 标记 |  | 处数 |  | 更改文件号 |  | 签字 |  | 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |